THERMAL INSULATION VALUES OF EPS SHEET

BY DENSITY AND THICKNESS

Density (gm/lt)                                                                               Sheet thickness in mm

10           20          30          40          50          60          70          80          90         100

14                                                       3,16       1,58       1,05       0,79     0,63        0,53      0,45      0,40      0,35       0,32

16                                                       3,10       1,55       1,03       0,78     0,62        0,52      0,44      0,39      0,34       0,31

18                                                       3,07       1,54       1,02       0,77     0,61        0,51      0,44      0,38      0,34       0,31

20                                                       3,04       1,52       1,01       0,76     0,61        0,51      0,43      0,38      0,34       0,30

24                                                       3,01       1,50       1,00       0,75     0,60        0,50      0,42      0,37      0,33       0,29

U value in W(m²/K)

** Thermal insulation value of EPS sheet has marked effectiveness from 40mm thickness

upwards with EPS density having little additional impact. i.e. 40mm thickness 14gm/lt EPS sheet

is a highly cost  effective EPS sheet choice for thermal insulation. ABP have therefore selected

this thickness and density for their TUFS under floor and in wall product.